起重机钢丝绳检查记录表（含报废标准对照）
依据GB/T 5972-2016及ISO 4309:2017编制，适用于各类起重机械的钢丝绳定期检查与报废判定。

	检测项目
	钢丝绳1
	钢丝绳2
	钢丝绳3
	钢丝绳4

	钢丝绳编号
	WR-01
	WR-02
	WR-03
	WR-04

	公称直径(mm)
	14.5
	16.0
	18.0
	22.0

	实测直径(mm)
	14.3
	15.9
	17.7
	21.8

	磨损率(%)
	1.4%
	0.6%
	1.7%
	0.9%

	一个捻距内断丝数
	2
	0
	3
	1

	总丝数
	142
	162
	198
	286

	断丝占比(%)
	1.4%
	0.0%
	1.5%
	0.3%

	腐蚀程度
	轻微
	无
	轻微
	无

	润滑状态
	良好
	良好
	一般
	良好

	变形情况
	无异常
	无异常
	轻度扭结
	无异常

	直径局部减小(%)
	1.2
	0.4
	2.1
	0.8

	伸长率(%)
	0.3
	0.2
	0.5
	0.2

	报废判定
	正常使用
	正常使用
	注意观测
	正常使用

	下次检查日期
	2026-07-19
	2026-07-19
	2026-07-05
	2026-07-19

	检查人
	________
	________
	________
	________

	确认人
	________
	________
	________
	________



报废标准：1）直径磨损>=7%报废；2）一个捻距内断丝>=10%总丝数报废；3）严重腐蚀报废；4）打结/压扁/鸟笼状变形报废。多重缺陷从严。编制：河南克鲁德重工有限公司




