# 起重机钢丝绳检查记录表（含报废标准对照）

依据GB/T 5972-2016及ISO 4309:2017编制，适用于各类起重机械的钢丝绳定期检查与报废判定。

| 检测项目 | 钢丝绳1 | 钢丝绳2 | 钢丝绳3 | 钢丝绳4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳编号 | WR-01 | WR-02 | WR-03 | WR-04 |
| 公称直径(mm) | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 22.0 |
| 实测直径(mm) | 14.3 | 15.9 | 17.7 | 21.8 |
| 磨损率(%) | 1.4% | 0.6% | 1.7% | 0.9% |
| 一个捻距内断丝数 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 总丝数 | 142 | 162 | 198 | 286 |
| 断丝占比(%) | 1.4% | 0.0% | 1.5% | 0.3% |
| 腐蚀程度 | 轻微 | 无 | 轻微 | 无 |
| 润滑状态 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 变形情况 | 无异常 | 无异常 | 轻度扭结 | 无异常 |
| 直径局部减小(%) | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.8 |
| 伸长率(%) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 报废判定 | 正常使用 | 正常使用 | 注意观测 | 正常使用 |
| 下次检查日期 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-05 | 2026-07-19 |
| 检查人 | ________ | ________ | ________ | ________ |
| 确认人 | ________ | ________ | ________ | ________ |

报废标准：1）直径磨损>=7%报废；2）一个捻距内断丝>=10%总丝数报废；3）严重腐蚀报废；4）打结/压扁/鸟笼状变形报废。多重缺陷从严。编制：河南克鲁德重工有限公司